目   录

第一章、工程概况	2

一、概况	2

二、编制依据	2

第二章、施工部署	2

一、施工准备	2

二、场地布置	3

三、进度计划	4

第三章、施工方法	4

一、砂浆的拌制	4

二、施工工艺	4

第四章、技术质量保证措施	6

一、砌筑材料质量标准	6

二、砌体砌筑的质量标准	7

第五章、成品保护	8

第六章、安全文明施工措施	9

## 第一章、工程概况

### 一、工程概况

×××项目位于石家庄鹿泉市×××学院院内，为抗震墙结构。地下一层，地上十二层（21＃楼为十一层）。结构主体高度37.60M（21＃楼为34.60M）。建筑面积为：5390m2（21＃楼为6549m2）。本工程耐火等级：地上二级，地下一级。屋面防水等级二级，地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。施工总工期为400天。±0.000标高以下填充墙为240厚和120厚MU10多孔砖墙，MU10水泥砂浆砌筑；±0.000标高以上200厚和100厚填充墙为MU5加气砼砌块，MU7.5混合砂浆砌筑。构造柱、圈梁、过梁的混凝土强度等级为C30。

### 二、编制依据

- ×××工程21＃22＃楼施工图

- 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

- 钢筋混凝土结构抗震构造详图（02YG002）

- 钢筋混凝土过梁（02YG301）

- 加气混凝土砌块墙构造（05J3-4）

## 第二章、施工部署

### 一、施工准备

1、技术准备

1.1审图：

施工前仔细查阅图纸、方案、相关安全、质量规范，找出施工中安全质量施工注意点，做到施工中重点突出、心中有数。

1.2测量放线

根据设计所提供的图纸进行测量放线工作。在楼板（或梁）上弹出墙体边线及门窗洞口、构造柱以及预留洞口的位置线；在柱上标出门窗洞口标高控制线、砌体皮数控制线、预留洞口标高线、过梁标高线。

1.3管理人员及劳务人员培训、教育

技术部对项目相关部门及分包应进行方案及措施交底（包括书面和口头）。每周由施工工长组织分包单位召开施工例会，对方案、质量、安全措施进行交底（包括书面和口头），诊断质量问题，并提出防治措施，技术、质量、等相关部门也须参加。

2、人员计划:

将本工程划分为二个施工区域。以楼号自动分段，每一班组人员配备见下表：

| 序号 | 工 种 | 人 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测 量 员 | 2 | 上 岗 证 |
| 2 | 瓦 工 | 50 |  |
| 3 | 架 子 工 | 4 | 上 岗 证 |
| 4 | 混凝土工 | 10 |  |
| 5 | 木 工 | 10 |  |
| 6 | 钢筋工 | 10 |  |
| 7 | 杂 工 | 20 |  |

3、机械计划

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆搅拌机 | 2台 |
| 2 | 磅秤 | 2台 |
| 3 | 手推车 | 20辆 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 1台 |
| 5 | 铁锹 | 50把 |
| 6 | 灰斗 | 100个 |
| 7 | 筛子 | 2张 |

### 二、场地布置

砌筑砂浆及混凝土在现场搅拌，灰膏用成品袋装石灰膏。

砌块在现场分规格进行堆放，堆垛上设立标志牌，标志牌注明砌块厂家、类型、规格、使用部位等，堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。垛宽度不得超过1m，垛与垛之间留有不少于600mm的过道。砖应提前1-2d浇水湿润，其含水率宜为10%-15%（水重占干砖重的百分率）。

### 三、进度计划

结合施工总进度计划，按照现场实际情况，及时插入砌筑施工。

## 第三章、施工方法

### 一、砂浆的拌制

1．砌筑砂浆的搅拌时间不得少于2min。

2．拌制好的砂浆应随伴随用，水泥砂浆和混合砂浆应分别在拌成后2h和3h内使用完。

### 二、施工工艺

- 施工顺序

测量放线→墙体植筋→构造柱钢筋绑扎→墙体砌筑→构造柱、过梁模板支设→构造柱、过梁混凝土浇筑→拆模→检查验收

- 配筋砌体的设置

1、拉接筋的设置

- 所有墙体在相互连接处、转角处、构造柱与墙体相互连接处以及墙体与框架柱或剪力墙连接处，均应设置拉接筋，拉接筋为2φ6@500，伸入砌体墙内的长度≥700mm且不小于墙长的1/5至洞口处设置。

拉接筋与框架柱或剪力墙连接采用在化学植筋的方法连接。植筋由专业队伍操作，并有相关的资质和检测报告。

2、构造柱的设置

构造柱除平面图中注明处按以下原则配置，截面和配筋除特别注明外，构造柱截面均为墙厚×200，纵筋4φ12，箍筋φ6@100/200。

先砌墙后浇构造柱。构造柱砼为：C30。

三）、砌体的砌筑要点

  - 砌筑时应试摆。

  - 厨房、卫生间等有排水要求的房间内，墙下部浇筑不小于310高C20砼坎台，宽度同墙厚。其它房间墙下用红砖砌筑不小于200高砖墙，宽度同墙厚。

  - 构造柱与墙体的连接处须砌成马牙槎，每三皮多孔砖（或两皮加气砼砌块）或沿高度方向尺寸不超过300mm退进槎，退进尺寸为60㎜。每个楼层面开始，马牙槎应先退槎后进槎。

  - 多孔砖的转角处应同时砌筑，不能同时砌筑又必须留置临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度应不小于斜槎的高度。

  - 砌体接槎时，必须将接槎处清理干净，浇水湿润并填实砂浆，保持灰缝平直。

  - 每天砌筑高度应不超过1.8m。

  - 墙体砌至距梁、板底150-200mm时，待墙体砌筑完并应至少间隔7天后，在自上层至下层用机制红砖斜砌挤紧。

  - 浇灌混凝土构造柱前，必须将砖砌体和模板浇水湿润，并将模板内的落地灰和砖渣清理干净。

四）、砌筑脚手架

砌筑采用双排脚手架，立杆纵距1800mm，立杆横距1200mm，大横杆步距1200mm，双排架里排立杆外侧距墙面外侧200mm，脚手板采用250mm宽竹跳板。

## 第四章、技术质量保证措施

## 一、砌筑材料质量标准

1、加气混凝土砌块的质量要求

1）加气混凝土砌块的强度等级必须符合设计要求，规格一致，应有复试报告。

2）加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量（按一等品要求）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 一等品 |
| (1)尺寸允许偏差 | 长度L1 | ±4 |
|  | 宽度B1 | ±3 |
|  | 高度H1 | ±3 |
| (2)缺棱掉角 | 个数，不多于（个） | 1 |
|  | 最大尺寸不得大于（㎜） | 70 |
|  | 最小尺寸不得大于（㎜） | 30 |
| （3）平面弯曲不得大于（㎜） | 3 |
| （4）裂纹 | 条数不多于（条） | 1 |
|  | 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向的 | 1/3 |
|  | 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 | 1/3 |
| （5）爆裂、粘模和损坏深度不得大于（㎜） | 20 |
| （6）表面疏松、层裂 | 不允许 |
| （7）表面油污 | 不允许 |

2、砌筑砂浆的质量要求

1）砂浆的品种、强度等级必须符合设计要求。

2）水泥：采用32.5普通硅酸盐水泥、按出厂日期分别堆放并进行复试，并保持干燥。

3）砂：用中砂，并过5mm孔径的筛子，不得含有草根等杂物，含泥量≤5%，使用前进行复试。

4）水：采用生活用水。

5）砌筑砂浆的强度鉴定：

每一检验批且不超过250m3砌体的同一砂浆强度等级、同一配合比、同种原材料的砌筑砂浆，每一工作班每台搅拌机应至少抽检一次。

砂浆试块应在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试样应在同一盘砂浆中取样制作。同盘砂浆只能制作一组试样。

## 二、砌体砌筑的质量标准

一）主控项目

1．砌块和砌筑砂浆强度等级必须符合设计要求。

1）粘土砖：每一生产厂家的砖到现场后按15万块为一验收批，抽检数量为1组10块。

2）加气混凝土砌块：每一生产厂家的砖到现场后按同强度等级每1万块为一验收批，抽检数量为1组3块。

2．砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

二）、一般项目

1.砌体组砌方法正确，上下错缝，内外搭砌。

2.砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。

三）.砌筑砌体的允许偏差与检验方法见下表：

1.加气混凝土砌块一般尺寸允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差 （㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 10 | 用经纬仪、尺检查，并检查施工记录 |
| 2 | 基础或楼面标高 | ±15 | 用经纬仪、尺检查，并检查施工记录 |
| 3 | 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用经纬仪或吊线、尺检查 |
|  |  | 大于3m | 10 |  |
| 4 | 表面平整度 | 8 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 水平灰缝厚度 | +10 -5 | 与线杆比较，并用尺量 |
| 6 | 垂直缝宽度 | +10 -5 | 用尺检查 |
| 3 | 门窗洞口高、宽（后塞口） | ±5 | 用尺检查 |
| 4 | 外墙上、下窗口偏移 | 20 | 用经纬仪或吊线或尺检查 |

4.构造柱尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱中心线位置 | 10 | 用经纬仪检查 |
| 2 | 柱层间错位 | 8 | 用经纬仪检查 |
| 3 | 柱垂直度 | 每层 | 10 | 用吊线检查 |
|  |  | 全高 | 20 | 用经纬仪检查 |

## 第五章、成品保护

1、对暖卫、电气管线及其他预埋件，应注意成品保护，不得碰撞损坏。

2、对墙体内埋置的拉结筋要加强保护，不得随意踩倒弯折。

3、运输材料的手推车，应平稳行驶，防止碰撞墙体。在往操作层运输时，计算好每个房间的砌筑量，按量运送，分别码放整齐。

4、内脚手架搭设和拆除时不得碰坏砌体的门窗角。

5、施工前，在地面上铺一层塑料纸，防止砂浆直接掉在楼板上。

6、在加气混凝土墙上开洞、开槽时，应弹线切割，并保持块体完整；如有活动或损坏，应进行补强处理。

- 土砌块运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，防止损坏棱角边。

- 加气混凝土砌块堆放场地应比其他地面高一些，防止泡水。

## 第六章、安全文明施工措施

1、墙身砌筑高度≥1.2m时，必须搭设脚手架。在一层以上或超过4m时，采用脚手架必须支搭安全网；采用外脚手架时加护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

2、搭设施工用的脚手架材料，必须把好材料质量关，不符合规定要求的材料，严禁使用。脚手架严格按施工方案及相应安全规范进行施工。

3、内脚手架上堆砖高度≤3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员≤2人，脚手架上堆料量不得超过规定荷载。

4、在楼层施工时，堆放机具砖块等不得超过使用荷载。

5、不得勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下造成安全事故。

6、严禁站在墙上做划线、吊线、清扫墙面、支设模板等施工作业

7、施工现场应经常洒水，防止扬尘。

8、施工垃圾按有毒、无毒、可回收、不可回收分类存放，做到活完料尽脚下清。砌体中的落地灰及碎砌块应及时清理成堆，装车或装袋运输，严禁从楼上或架子上抛下。

9、施工人员不得酒后作业，防止安全事故的发生。施工期间，必须按要求佩带劳动保护用品，同时戴好安全帽、系好安全带。作业层及操作面上，必须设置安全防护设施。

10、严禁在脚手架上打闹。

11、未尽事宜执行现场规定和有关安全法规、规范、标准